★ 产品概述

惰性瓷球具有高强度、高化学稳定性和热稳定性的特性，惰性瓷球可以耐高温、高压和酸、碱、盐及各种有机溶剂的腐蚀，惰性瓷球广泛应用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业。惰性瓷球作为反应器内催化剂的支撑和覆盖材料，可缓冲进入反应器内液体和气体对催化剂的冲击，保护催化剂，并改善反应器内液体和气体的分布。

★     产品特性

惰性瓷球具有高强度、高化学稳定性、热稳定性和耐高温、高压和酸、碱、盐及各种有机溶剂腐蚀的特性。

★     应用范围

惰性瓷球广泛应用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业。

★ 化学性能

| Al2O3+SiO2 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O+Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >92% | 22-30% | 68-73% | <1% | <1.5% | <2.5% | <4% |

★ 物理性能

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 吸水率 (%) | <0.5 |
| 堆比重（kg/m3） | 1.35-1.45 |
| 毛比重（kg/m3） | 2.3-2.45 |
| 最高操作温度（℃） | 982 |
| 莫氏硬度（scale） | >7 |

★ 尺寸和抗压强度

| 尺寸 | 抗压强度（公斤/粒） | 抗压强度（牛顿/粒） |
| --- | --- | --- |
| 3mm (1/8”) | >28 | >275 |
| 6mm (1/4”) | >55 | >540 |
| 13mm (1/2”) | >170 | >1670 |
| 19mm (3/4”) | >430 | >4210 |
| 25mm (1”) | >635 | >6220 |
| 38mm (1.5”) | >910 | >8920 |
| 50mm (2”) | >1000 | >9800 |

★ 执行标准

中华人民共和国化工行业标准 HG/T3683.1-2000《工业瓷球-惰性瓷球》。

众联陶瓷