惰性氧化铝瓷球

惰性氧化铝瓷球具有高强度、高化学稳定性、吸水率低和热稳定性的特性，它可以耐高温、高压和酸、碱、盐及各种有机溶剂的腐蚀，并能经受生产过程中出现的温度变化。广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的支撑和覆盖材料，可缓冲进入反应器内液和气体对催化剂的冲击，支撑和保护强度不高的活性催化剂，并改善反应器内液体和气体的分布。

瓷球特性

根据惰性氧化铝瓷球A1203含量的不同，分为以下几类瓷球，规格如下：

| 化学指标\品名 | 普通瓷球 | 惰性瓷球 |  | 高铝瓷球 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RP19 | RP25 | RP99A | RP99B |
| SiO2 % | 82.40 | 74.30 | 67.50 | 0.18 | 0.01 |
| Al2O3 % | 12.23 | 19.12 | 24.15 | 99.26 | 99.67 |
| TiO2 % | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.02 |  |
| CaO % | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.11 |  |
| MgO % | 0.49 | 0.31 | 0.33 | 0.09 |  |
| K2O % | 3.29 | 2.4 | 2.5 | 0.08 |  |
| Na2O % | 0.72 | 1.8 | 1.9 | 0.19 |  |
| Leachable Iron % | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |  | < 0.01 |
| 物理指标 |  |  |  |  |  |
| 空隙率 % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 吸水率 % | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 1.5 | < 0.2 |
| 堆积比重 mt/m3 | 1.32 | 1.33 | 1.37 | 1.9-2.1 | 2.16 |
| 密度 g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 3.7 |
| 莫氏硬度 % | > 6.5 | > 7 | > 7 | > 8 | > 8 |
| 最高使用温度℃ | 982 | 982 | 982 | 1600 | 1600 |
| 耐酸性能 % | > 99.6 | > 99.6 | > 99.6 |  |  |
| 耐碱性能 % | > 85 | > 85 | > 85 |  |  |
| 耐急冷急热℃-℃ | 220-20 | 427-20 | 427-20 |  |  |
| 抗压强度 |  |  |  |  |  |
| 1 / 8" － 3mm | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 1.617 | 1.98 |
| 1 / 4 " － 6mm | 0.54 | 0.71 | 0.54 | 4.5 | 4.6 |
| 3 / 8" － 9mm | 1.12 | 1.48 | 1.12 | 5.32 | 5.33 |
| 1 / 2 " － 13mm | 1.67 | 2.2 | 1.67 | 8.5 | 8.62 |
| 5 / 8" － 16mm | 3.3 | 4.1 | 3.1 | 10.2 | 10.5 |
| 3 / 4 " － 19mm | 4.21 | 5.22 | 4.21 | 12.3 | 12.6 |
| 2" － 25mm | 6.22 | 8.31 | 6.22 | 16.21 | 16.4 |
| 1.5" － 38mm | 8.92 | 11.8 | 8.92 | 22.8 | 23.4 |
| 2" － 50mm | 9.8 | 12.9 | 9.8 | 33.7 | 35 |

*堆积密度数据仅供使用参考，不作为验收依据。

*其他规格可按客户要求进行生产。

规格、理化性能

| 化 学 成 份 | 含 量 要 求 |
| --- | --- |
| Al2O3 | （标称值+4） % |
| Al2O3+SiO2 | ≥92% |
| Fe2O3 | <1% |

| 主晶相 Al2O3含量 性能 |  | 长石质 | 长石-莫来石质 | 英来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20-25 | 25-45 | 45-70 | 70-90 | >90 |
| 堆积密度（g/cm3） |  | 1.4-2.0 |  |  |  |  |
| 吸水率（%） |  | <3 |  |  |  | <1 |
| 耐酸度（%） |  | >98 |  |  |  |  |
| 耐碱度（%） |  | >80 | >82 | >85 | >90 | >95 |
| 耐温度急变（℃） |  | >250 | >300 | >500 | >700 | >800 |
| 耐火度 （℃） |  | >1300 | >1400 | >1500 | >1600 | >1700 |
| 抗压 强度 KN/颗 | Φ6 | >0.40 | >0.45 | >0.6 | >0.7 | >0.8 |
|  | Φ8 | >0.7 | >0.8 | >0.9 | >1.0 | >1.2 |
|  | Φ10 | >0.9 | >1.0 | >1.2 | >1.5 | >1.8 |
|  | Φ13 | >1.2 | >1.3 | >1.6 | >1.8 | >2.0 |
|  | Φ16 | >1.5 | >1.6 | >1.8 | >2.3 | >2.6 |
|  | Φ20 | >1.8 | >2.0 | >2.3 | >2.8 | >3.20 |
|  | Φ25 | >2.5 | >2.8 | >3.2 | >3.6 | >4.0 |
|  | Φ30 | >2.8 | >3.0 | >3.5 | >4.0 | >4.5 |
|  | Φ38 | >4.0 | >4.5 | >5.0 | >5.5 | >6.0 |
|  | Φ50 | >6.0 | >6.2 | >10.0 | >10.5 | >11.0 |
|  | Φ60 | >8.0 | >8.5 | >11.0 | >12.0 | >14.0 |
|  | Φ75 | >13.0 | >11.0 | >12.0 | >14.0 | >15.0 |

（注：堆积密度数据仅供使用参考，不作为验收依据。）

规格及直径公差（单位：mm）

| 直径Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 65 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径公差 | ±1.0 |  |  |  | ±1.5 |  |  |  | ±2.0 |  |  | ±2.5 |  |

其它规格可按用户要求生产。
品种：根据惰性氧化铝瓷球的Al2O3含量，从25%开始每隔5%为一个品级，共分17个品种。

瓷球应用范围

| 名称 | 型号 | 主要技术指标 | 特性及应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 惰性瓷球 | DA | 含量Al2O3 20-90%堆重1300-1800kg/m3 抗压强度0.4-15KN | 催化剂支撑、覆盖填料 |
| 活性瓷球 | SW | 组份Nio、CoO、MoO3、Wo3、Al2O3 堆重1000-1300kg/m3y 磨耗≤5% | 具有一定催化作用的支撑、覆盖填料，可保护催化剂减少中毒和结焦 |
| 开孔瓷球 | KK | 含量Al2O3 20-90%堆重1100-1550kg/m3 空隙率≥50% | 高空隙率、低阻力的催化剂支撑、覆盖填料 |
| 微孔瓷球 | MH | 孔径0.5-35/35-100/100-1000um 气孔率15-40% 抗压强度500-7500N | 能过滤油品中的胶质和固体颗粒物的催化剂支撑覆盖填料及载体 |
| 凹凸瓷球 | KB | 含量Al2O3 20-90%堆重1100-1500kg/m3 空隙率≥50% | 高空隙、低压降的催化剂支撑、覆盖填料 |
| 蓄热瓷球 | XR | 堆重1200-1400kg/m3热容量≥850j/kg.k 使用温度-300~1000℃ | 空分工业蓄热式换热器用蓄热填料 |
| 耐火瓷球 | RF | 堆重1200-1400kg/m3耐碱度≥85% 耐火度≥1500℃ | 用于合成氨厂变换炉，转化炉内的催化剂支撑、覆盖填料 |
| 耐磨瓷球 | MQ | 堆重1600-1800 kg/m3（MQA） 2500-300 kg/m3 (MQZ) 磨耗率≤5%（MQA）≤1%（MQZ） | 高密度、高强度、耐磨损、无污染的研磨介质，适用于各种研磨设备中 |
| 惰性瓷柱 | DB | 含量Al2O3 20-90%堆重1400-1850kg/m3 抗压强度≥Ncm | 催化剂支撑、覆盖填料及载体 |

订货须知

用户订货时应详细介绍装置基本情况，包括反应器尺寸、工作温度等。
订货时应提出所需产品规格、型号、铝硅成份总含量。
因惰性瓷球在反应器内属自然密堆装填，故用户订货时应与我方人员根据实际装填体积确定数量，并应考虑15-20%的余量。

众联陶瓷