微晶氧化铝球石表面光滑，球形度好，性价比突出,具有磨耗小、高强度、耐腐蚀、价格低、产品质量稳定、比重大、外观光泽的特点，广泛应用于建陶、特陶、耐火材料、化工、非金属矿等行业。与天然石球、普通瓷球相比较，其耐磨性提高20---40倍，研磨效率提高40--60％，磨机有效率增加30--40％，综合成本是天然石球的40--60％，磨机的寿命由2年提高到6--8年。具有可观的综合效益。

Al2O3含量>92%密度>3.50g/cm3当量磨耗<0.1‰（Φ2～15），当量磨耗<0.2‰（Φ20～60）。

微晶氧化铝球石有关技术参数：